SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

przebudowa mostu w ciągu drogi pow. nr 2913C

Lubraniec - Kruszynek w msc. Lubraniec Parcele

M 20.01.16

UMOCNIENIE STOŻKÓW

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypów przy obiekcie mostowym w związku z realizacją inwestycji pn. " remont mostu w ciągu drogi pow. nr 2913C wmsc. Lubraniec Parcele".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót jak w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

Brukowiec - materiał kamienny stosowany do budowy dróg i wykonania umocnień powierzchni budowli, układany na podkładzie z kruszywa albo mchu i kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.5. Wymagania dotyczące robót

Wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.1. Brukowiec

Brukowiec powinien spełniać wymagania PN-60/B-11104

2.2. Kruszywo

2.2.1. Żwir powinien spełniać wymagania BN-66/6774-01

2.2.2. Piasek powinien spełniać wymagania BN-87/6774-04

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Zagęszczenie należy wykonywać ubijakiem o ręcznym prowadzeniu. Umocnienie będzie wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2. Transport brukowca i kruszywa może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w SST D.M.00.00.00"Wymagania ogólne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod brukowiec powinno być zagęszczone i wyrównawcze zgodnie z BN-72/8932-01.

5.3. Układanie

Układanie kamienia należy wykonywać „pod sznur" naciągnięty na palikach. Sznur powinien być wzniesiony 2-4 cm nad projektowany poziom powierzchni, który osiąga się przez ubicie brukowca. Układanie brukowca należy rozpoczynać od dolnej krawędzi obwodu bruku, od wykonanych oporów. Przy układaniu należy kamienie tak dobierać, aby szczeliny pomiędzy sąsiednimi brukowcami mijały się i były jak najwęższe (nie przekraczały 3 cm), przy czym kamienie należy układać tak, aby największy wymiar bryły skierowany był w podkład. Stosuje się brukowanie skarp, jako pojedyncze, wysokości 15-20 cm na betonie C12/15.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie jakości materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 2.

6.3. Sprawdzenie konstrukcji bruku

Sprawdzenie to przeprowadza się w miejscach, gdzie oględziny zewnętrzne wykazały
niedokładności i w miejscach wybranych wyrywkowo (przynajmniej l miejsce na 1000 m2)	
przez określenie wielkości, kształtu i jakości kamienia oraz grubości i jakości podsypki.

6.4. Ścisłość

Ścisłość ułożenia kamieni sprawdza się przez wyłamane około l m   kamienia i ponowne zabrukowanie tym  samym kamieniem.   Ścisłość ułożenia kamienia przyjmuje się jako dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej powierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie więcej niż 4% wyłamanej powierzchni.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7.

7.1. Jednostką obmiaru wykonanych robót jest  1m2 umocnionej brukiem powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00,"Wymagania ogólne", pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowych 1 m2 umocnionej powierzchni obejmuje:

-    prace pomiarowe,

-    przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów,

-    wykonanie podkładu,

-    zabrukowanie wraz z ubiciem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

1. PN-60/B-11104     Materiały kamienne. Brukowiec.

2. BN-66/6774-01    Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir, pospółka.

3. BN-87/6774-04   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.